# ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40

# (Масло для газовых двигателей)

ОПИСАНИЕ

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 — это современное высококачественное премиальное моторное масло с низким содержанием золы, обладающее диспергирующими/ моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 обеспечивает следующие преимущества:

- Низким затратам на техническое обслуживание и длительному сроку службы двигателя

- Низкому износу — обеспечивает превосходную защиту от задиров, царапин и износа поршней, колец и гильз цилиндров

- Защите клапанов —  уровень и тип золообразующих присадок в маслах обеспечивают минимальное отслоение клапанов и низкий уровень отложений в камере сгорания, что минимизирует вероятность преждевременного воспламенения и загрязнения свечей зажигания

- Очистка поршней — обеспечивает чистоту поршней, помогает предотвратить закоксовывание колец и поддерживает чистоту юбок поршней, свободных от лаковых отложений

- Очистка картера и верхней части блока цилиндров — сводит к минимуму образование шлама в картере и на крышке клапанов/верхней части блока цилиндров

- Совместимости с катализаторами — разработано для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 произведено с применением технологии премиальных базовых масел и пакета присадок, содержащего беззольный дисперсант, ингибиторы окисления, металлосодержащие детергенты и металлосодержащую противоизносную присадку.

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 обеспечивает превосходную стойкость к окислению и нитрованию, что минимизирует накопление нерастворимых веществ и способствует увеличению срока службы масла и фильтра. ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 обеспечивает отличную защиту от задиров и износа колец и гильз цилиндров. Масла также минимизируют усадку седел клапанов в четырехтактных двигателях, обеспечивают превосходный контроль отложений на поршнях и в зоне колец, а также эффективно предотвращают образование и накопление шлама в двигателе.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 рекомендуется для четырехтактных и отдельных двухтактных стационарных двигателей, работающих на природном газе.

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 соответствует требованиям:

- GE Jenbacher Types 2, Type 3, Type 4 (версии A&B), Type 6 (версии C&E), природный газ (Класс A)

- GE Jenbacher Types 2, Type 3, Type 4 (версии A&B), Type 6 (версии C&E), биогаз (Класс B)

- MAN M3271-2

- Все газовые двигатели MWM

- Rolls-Royce B35:40

- Rolls-Royce C26:33

- Rolls-Royce K-G1/G2/G3/G4

- Wartsila SG34, SG50

- Cummins QSK 60

- Все газовые двигатели Waukesha, работающие на газе магистрального качества.

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 рекомендуется для четырехтактных газовых двигателей, произведенных:

- Caterpillar

- Delaval

- Enterprise

- Dresser-Rand (Категории I, II и III)

- MWM (DEUTZ)

- Superior

- Worthington

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 разработано для соответствия требованиям совместимости с катализаторами и особенно подходит для установок, требующих масла с низким содержанием фосфора для предотвращения отравления катализатора выхлопной системы.

ATLANTIC LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 подходит для использования с топливом, содержащим низкие уровни серы. В применениях с кислым газом может потребоваться смазочный материал с более высоким щелочным резервом, такой как ATLANTIC Low Medium Ash Gas Engine Oil SAE 40.

Гигиена труда и техника безопасности: Основываясь на имеющейся информации, данный продукт не должен оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании по назначению и соблюдении рекомендаций, изложенных в Паспорте безопасности материала (MSDS). Паспорта безопасности можно получить по запросу в вашем торговом представительстве или через Интернет. Данный продукт не следует использовать в целях, отличных от его прямого назначения. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Класс вязкости, SAE J300 | 40 |
| --- | --- |
| Код продукции: Плотность при 15⁰C, г/мл, ASTM D4052 | 44506-OL 0,875 |
| Кинематическая вязкость при 40⁰C, мм²/с, ASTM D445 | 124 |
| Кинематическая вязкость при 100⁰C, мм²/с, ASTM D445 | 13,5 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 104 |
| Температура вспышки, измеренная в приборе Кливленда, °C, ASTM D92 | 264 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -27 |
| Общее базовое число (TBN) | 5,2 |
| Сульфатированная зола, мас. %, ASTM D874 | 0,48 |
| Кислотное число, мг KOH/г, ASTM D664 | 0,6 |
| Фосфор, мас.%, ASTM D5185 | 0,028 |
| Цинк, мас.%, ASTM D5185 | 0,034 |
| Кальций, мас.%, ASTM D5185 | 0,132 |

Примечание: выше приведены показатели для масла, выпускаемого в текущий момент. Производимое Atlantic масло будет соответствовать заявленным требованиям и в будущем; при этом возможны отклонения от приведенных выше показателей.

ATL/PDS/AL/041/0*, 08.04.23, стр. 1/1

* превосходит все предыдущие аналоги

Охрана труда и техника безопасности: На основании имеющейся информации, использование данного продукта по назначению и соблюдение рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности материала (MSDS), не предположительно оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности материалов (MSDS) можно получить по запросу в вашем отделе продаж или через Интернет. Данный продукт не следует использовать не по назначению. При утилизации использованного продукта необходимо соблюдать меры предосторожности для защиты окружающей среды.